| novalca | NOVAMIDE PA66 FR FV Compound di PA66 rinforzato fibra di vetro, a migliorata resistenza alla fiamma |  |
| --- | --- | --- |
|  | FR FV25 | FR FV25 PH |
| Resistenza urto izod con intaglio +23 °C - J/m | ≥ 60 | ≥ 60 |
| Contenuto di rinforzo - % | 24 ÷ 26 | 24 ÷ 26 |
| Infiammabilità UL94 verticale – spessore 1.6 mm | V0 | V0 |
| GWFI – spessore 2 mm - °C | 960 | 960 |
| Modulo elastico a flessione - MPa | 7000 ÷ 80000 | 7500 ÷ 8000 |
| Resistenza alle correnti striscianti – soluzione A, CTI - PLC | - | 1 |
| Descrizione | Con additivi antifiamma alogenati | Con additivazione antifiamma a base di fosforo rosso. Disponibile unicamente in colore naturale (rosso da fosforo) e nero |
| Carta gialla | - | FR Y FV25 PH |

Contattaci per scoprire tutti i nostri gradi e per soluzioni su misura.

NOTE

Tutti i nostri gradi sono formulabili in base alle esigenze tecniche dei clienti.